## Slide 1: Flôt technologique

## Slide 4: Metallisation

## Slide 7: Inverseur logique : vue en coupe

## Slide 8: Connexion du bulk et du substrat
Vue de dessus

## Slide 9: Oxidation : à la surface du wafer
On va faire croitre une couche de dioxyde de silicium ( Oxygéne + forte température.

## Slide 10: Résine photo sensible (photoresit)
La résine photosensible est un polymère organique sensible à la lumière. Il se ramollit lorsqu'il est exposé à la lumière. On réalise un masquage

## Slide 11: Photolitographie
Procédé par lequel un motif est transféré d’un masque à la surface d’une plaquette.
Exposition de la résine photosensible à travers le masque pour former le puis N.
Enlever la résine photosensible exposée.

## Slide 12
http://www.optique-ingenieur.org/fr/cours/OPI_fr_M09_C01/co/Contenu_05.html

## Slide 14: Gravure (etch)
Gravure de l'oxyde avec de l'acide fluorhydrique (HF)
L'oxyde attaque uniquement la zone qui a été exposée

## Slide 15: Nettoyage
Enlever le reste de la résine photosensible. Il faut utiliser un mélange d'acides

## Slide 16: Création du puit ( couche entérée)
Le puits N est formé par diffusion ou implantation ionique
1: Diffusion : Placer la plaquette dans un four contenant de l'arsenic gazeux. Chauffer jusqu'à ce que les atomes d'arsenic se diffusent dans le matériau.
Implantation ionique : On place la plaquette sous un faisceau d'ions (accélération).Les ions sont bloqués par SiO2 mais ils pénètrent en profondeur dans la zone exposé.

## Slide 17: Suppression de l’oxide

## Slide 18: Dépôt de la couche de polysilicium (oxide de grille)
Dépôt d'une très fine couche d'oxyde de grille < 20 Å (6-7 couches atomiques)
Dépôt chimique en phase vapeur (CVD) de la couche de silicium. Placer la plaquette dans un four avec du gaz silane (SiH4) Il se forme de nombreux petits cristaux appelés polysilicium Fortement dopé pour être un bon conducteur

## Slide 19: Zone de grille
On utilise un procédé de lithographie pour réaliser la grille

## Slide 20: Procédé d’auto alignement
Utiliser l'oxyde et le masquage pour exposer les endroits où les dopants n+ doivent être diffusés ou implantés.La diffusion N forme la source nMOS, le drain et le contact du puits n.
Ainsi la grille est utilisée en tant que masque pour le dopage de la sourceet du drain qui l’entoure. Avec cette technique, la grille chevauche toujours les brds de S et de D ,ce qui est indipensable pour un bon fonctionnement du transistoer

## Slide 21: Diffusion des zones N (1/3)
Modifier l'oxyde et former des régions n+
Processus auto-aligné où la grille bloque la diffusion.
Le polysilicium est meilleur que le métal pour les portes auto-alignées car il ne fond pas lors du traitement ultérieur.

## Slide 22: Diffusion des zones N (2/3)
Historiquement, les dopants étaient diffusés. Aujourd'hui, c'est généralement l'implantation ionique qui est utilisée. Mais les régions sont encore appelées "diffusion".

## Slide 23: Diffusion des zones N (3/3)

## Slide 24: Diffusion P
Une série d'étapes similaires permet de former des régions de diffusion p+ pour la source et le drain du
pMOS et le contact avec le substrat.

## Slide 25: Contacts
Il faut maintenant interconnecter les composants.
Recouvrir la puce d'un oxyde de champ épais puis graver l'oxyde aux endroits où des coupures de contact sont nécessaires

## Slide 26: Metallisation
Pulvérisation d'aluminium sur l'ensemble de la plaquette. Pattern pour enlever l'excès de métal.

## Slide 27: Structure parasite (latchup)
Formation de la structure « thyristor parasite ».
Création d’un chemin faible impédance entre l’alimentation et la masse. L ’apparition d’un courant important (court circuit) va détruire le circuit, Si les conditions sont réunies, il peut aussi perturbé le bon fonctionnement d’une partie du circuit.

## Slide 28: Isolation
par jonction
Avec un diélectrique (isolant : oxide de silicium)
https://theses.hal.science/tel-00515821/document
https://theses.hal.science/tel-00011035

## Slide 29: Anneau de garde (guard ring)
Le risque de latchup est plus élevé lorsque les diodes de diffusion vers le substrat peuvent devenir polarisées (passante).
Pour limiter l’apparition du latchup, il faut entourer la région sensible d'un anneau de garde pour collecter les charges injectées.

## Slide 30: Détail des masques
Six masques
  n-well
  Polysilicon
  n+ diffusion
  p+ diffusion
  Contact
  Metal

## Slide 31: Défauts (manufacturing)

## Slide 32: Variation du process
https://enicslabs.com/academic-courses/digital-integrated-circuits-english/

## Slide 33
https://www.lirmm.fr/~nouet/homepage/pdf_files/process2009.pdf
https://easytp.cnam.fr/alexandre/index_fichiers/support/cinm.pdf
https://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/physique/Francois.Anceau/Phy568/Amphis/cours2.pdf
https://cel.hal.science/cel-00092965/file/technologie.pdf